附件

120吨板坯连铸简介

设备为奥钢联设计，设备制造厂家大连重工与上海精裕，2台2流连铸机，蝶式回转台，门式中包车，SMART结晶器，DynaFlax振动装置，弧半径6500mm，冶金长度23.6m，铸坯宽度范围700—1300mm，定尺长度为6000—12700mm，铸坯厚度135—180mm，拉速1.2—1.9m/min，（20.—2.5m/min，135厚度），生产能力305万吨/年，中间包为塞棒控制铸流，设事故闸板和浸入式水口快换机构。

板坯连铸机主要技术参数

连铸机型式：	   直弧形，连续弯曲，连续矫直

连铸机台数：	   2台，2机2流/台

两流间距：      5.5m

结晶器长度：		 900mm

结晶器型式：		 平行板直结晶器（设液面自动控制）

垂直段长度：    2705mm

冶金长度：	    22400mm

机械长度：	    23600mm

基本半径：		 6500mm

铸坯宽度：		 700～1300mm

铸坯厚度：		 180、 135mm

定尺长度：		  6～12.7m

铸机拉速范围：	  0～5m/min

正常工作拉速：	 135mm 1.8～2.5 m/min

180mm 1.2～1.9m/min

钢水回转台：	   蝶式带升降、称量和钢包加盖机构

中间包车：		半门型，带升降、横向微调和称量

中间包容量：	    正常工作容量55t，

正常工作液位1100mm

结晶器调宽：       机电式

结晶器振动方式：	液压振动

铸坯导向段：	     连续弯曲，连续矫直

结晶器足辊： 1对/流宽边（辊径ø100mm，辊身长1400mm）

弯曲段：1个/流，17个辊（辊径ø150mm，辊身长1400mm）

弧形段： 4个/流，7个辊/个（辊径ø230mm，辊身长1400mm）

矫直段：  2个/流，8个辊/个（辊径ø250mm，辊身长1400mm）

水平段： 3个/流，8个辊/个（辊径ø250mm，辊身长1400mm）铸坯冷却方式：		气—水雾化冷却，自动控制

切割方式：			火焰切割机

自动定尺切割：     测量辊

引锭杆：		      链式引锭杆，下装

去毛刺机：         刮刀式（在线去毛刺）

辊道：             单独传动，变频调速，辊速：0-60m/min

出坯系统：         提升式横移系统

出坯辊面标高：     ＋800mm

浇注平台标高：     ＋10.145